## Slide 1
Министерство образования и науки российской федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Институт информатики, инноваций и бизнес систем
Кафедра электроники
«Основы конструирования и технологии производства РЭУ»
Тема «Влагозащита и герметизация РЭУ»
Ведущий преподаватель: Белоус И.А.
Владивосток, 2014

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Механизмы проникновения влаги
2. Бескорпусная влагозащита ЭРК
3. Способы бескорпусной герметизации
4. Антикоррозийные и декоративные покрытия
5. Герметизация в разъемных и неразъемных корпусах

## Slide 3: ЛИТЕРАТУРА
1. Основы конструирования и технологии радиоэлектронных средств: учебное пособие для студ. вузов / Г. Ф. Баканов, С. С. Соколов, В. Ю. Суходольский. - М.: Академия, 2007. - 368 с.: ил.

## Slide 4: 1. Механизмы проникновения влаги
Проблемы влагозащиты и герметизации РЭУ возникают, когда предполагается их длительная эксплуатация в условиях повышенной влажности окружающей среды.
Эти условия оговариваются в техническом задании наряду с другими эксплуатационными требованиями, и тогда они являются исходными при выполнении проектных исследований и разработке мероприятий по влагозащите и герметизации РЭС.

## Slide 5
Условия эксплуатации РЭУ характеризуют следующие климатические параметры:
максимальная, минимальная температуры окружающей среды,
максимальная относительная влажность воздуха при определенной температуре.
В условиях этих климатических воздействий РЭУ должны сохранять работоспособность в течение заданного времени. Аналогичные параметры задаются и для ежима хранения РЭУ.

## Slide 6
В атмосферном воздухе присутствует некоторое количество водяного пара (около 2,3 %), парциальное давление которого п не может превышать некоторого определенного (зависящего от температуры) значения, т. е. давления насыщенного водяного пара нас. При этом в заданном объеме V воздуха при заданной температуре может содержаться абсолютное М и максимальное количество водяного пара. Следовательно, абсолютную и максимальную влажность воздуха можно записать соответственно в виде, Отношение выраженное в процентах, называют относительной влажностью воздуха.

## Slide 7
Температуру влажного воздуха, при охлаждении до которой происходит конденсация влаги, т.е. переход ее в капельно-жидкое состояние, называют температурой точки росы.
Воздействие паров воды на элементы и несущие конструкции РЭС определяется сорбционными процессами, т.е. поверхностным и объемным поглощением влаги, находящейся в парообразном или капельно-жидком состоянии.
Изменения при этом структуры и параметров поглощающих материалов связаны с особенностями строения молекул воды.

## Slide 8
Прежде всего, вода является сильно полярным веществом с высокой электрической проводимостью (р ≈ 105 Ом*см), обусловленной наличием в ней примесей ионного типа. Кроме того, вода — химически активное вещество, взаимодействующее с другими веществами с образованием растворов солей, кислот, щелочей и способное вызвать гидролитическую деструкцию погло­щающих органических и неорганических материалов. Особой аг­рессивностью обладает морская вода, содержащая в растворен­ном виде многие металлы, вызывающие электрохимическую кор­розию материалов.

## Slide 9
Без специальных мер защиты воздействие влаги может оказать существенное влияние на целость конструкции и параметры ЭРК.
В моточных изделиях влага, проникая через выво­ды в межобмоточную и межслойную изоляцию, способствует снижению ее сопротивления Rиз и возрастанию tgδ, увеличивая при этом вероятность теплового пробоя.

## Slide 10
В коммутационных устройствах влага, проникая через межконтактные капиллярные и механические зазоры, спо­собствует увеличению переходного сопротивления контактного соединения вследствие образования оксидных пленок на его по­верхностях, а также изменяет требуемое усилие и четкость пере­ключения вследствие изменения механических характеристик упругих элементов.

## Slide 11
В конденсаторах возможны объемное увлажнение органического диэлектрика и поверхностное увлажнение неорга­нического диэлектрика, увеличивающие их емкость и потери, а также снижающие сопротивление изоляции и значение напряже­ния пробоя.
Проникновение влаги в органическое связующее вещество токопроводящей композиции непроволочных резисторов приводит к изменению их сопротивления.

## Slide 12
Для проводников, припоев и несущих металлических конструкций РЭУ большую опасность представляют процессы электрохимической и электролитической коррозии металлов, т.е. растворения металлов в присутствии ионных загрязнителей в адсорбированной пленке паров воды.
Ионные загрязнители — это диссоциированные ионы остатков серной, соляной и азотной кислот, присутствующих в атмосфере. Вследствие этого адсорбированная пленка становится электролитом, в котором металлы конструкции образуют первичные гальванические пары. Аналогичные процессы могут происходить и под действием внешнего электрического поля.

## Slide 13
Под проникновением влаги вообще понимают процесс ее поглощения (сорбции) и прохождения паров воды через слой (пленку) органического вещества в направлении падения их концент­рации до наступления равенства парциальных давлений по обе стороны этого слоя.

## Slide 14
Различают следующие сорбционные процессы:
адсорбцию — процесс поглощения паров воды из атмосферы поверхностью материала в результате адгезии (прилипания);
абсорбцию — процесс поглощения паров воды материалом вслед­ствие диффузии или капиллярной конденсации при пониженном давлении паров воды над мениском в капилляре.

## Slide 15: 2. Бескорпусная влагозащита ЭРК
Метод бескорпусной влагозащиты основан на нанесении слоя влагозащитного, или герметизирующего материала (ВГМ) непосредственно на защищаемое изделие.
В основную группу ВГМ вхо­дят органические полимеры и композиции на их основе — термо­пластичные, термореактивные материалы, полиуретаны и кремнийорганические полимеры.
Выбор вида ВГМ зависит от требова­ний, предъявляемых к качеству влагозащиты, возможного ее вли­яния на параметры защищаемых изделий, устойчивости к воздей­ствию неблагоприятных факторов производства и условий эксплуатации.

## Slide 16
Параметры ВГМ. Различают электроизоляционные, теплофизические, механические, технологические и экологические пара­метры ВГМ.
К электроизоляционным параметрам ВГМ относят удельные объемное и поверхностное сопротивления, диэлектричес­кую проницаемость е, электрическую прочность Епр и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ.

## Slide 17
К теплофизическим параметрам ВГМ относят коэффициент теплопроводности λ, и температурные коэффициенты линейного расширения (TKЛP), диэлектрической проницаемости (ТКε) и тангенса угла диэлектрических потерь (TKtgδ).
Способность ВГМ к влагопоглощению характеризует удельная влагопроводимость D0.

## Slide 18
К механическим параметрам ВГМ относят допустимые напря­жения при деформациях сжатия δсж, растяжения δ р и изгиба δиз, Ж износостойкость, коэффициент трения и стойкость к растрескиванию.
К технологическим параметрам ВГМ относят жизнестойкость, текучесть (вязкость), адгезию, время отвердевания и усадку. Кроме того, ВГМ должны быть экологически безопасны, иметь высокую стабильность, повторяемость параметров и не вступать в хи­мическое взаимодействие с материалами защищаемого изделия.

## Slide 19
Виды ВГМ. Различают следующие виды ВГМ: пропиточные и покрывные лаки, заливочные компаунды, клеи, пенопласты и пенокомпаунды и порошкообразные термореактивные гермети­зирующие материалы.
Пропиточные и покровные лаки — это составы с растворителем, содержание которого составляет 40...50%. В процессе сушки ра­створитель улетучивается, оставляя после себя поры, снижающие влаго- и нагревостойкость изоляции. Распространён покровный полиуретановый лак УР-231.

## Slide 20
Заливочные компаунды — это термореактивные заливочные материалы без растворителя (с добавками пластификатора и наполнителя). полимеризация которых происходит в присутствии отвердителя. Применяются полиуретановый компаунд «Виксинт К-68», герметик «Виксинт У-1-1-8».
Клеи — это пленкообразующие синтетические материалы. В технологических процессах производства РЭС их применяют, главным образом, для склеивания очень тонких фольговых и пленочных материалов со слоистыми пластиками с образованием фольгированных диэлектриков, служащих для изготовления печатных плат. Кроме того, клеи используют для герметизации и фиксации ЭРК на поверхности платы. Высокими адгезионными свойствами и влагостойкостью обладает, например, полиуретановый клей марки ПУ-2.

## Slide 21: 3. Способы бескорпусной герметизации
При бескорпусной герметизации форма и размеры ЭРК и функциональных узлов второго уровня (микросборки) могут измениться за счет слоя ВГМ, нанесенного на их поверхность пропиткой, заливкой, обволакиванием или опрессовкой.

## Slide 22
Для пропитки используют жидкие пропиточные компаунды, которые заполняют большие и малые поры, отвер­стия и каналы изделия, образуя на его поверхности тонкий изоляционый слой. Этот слой помимо влагозащиты обеспечивает ме­ханическое скрепление отдельных элементов конструкции изде­лия (например, витков катушки трансформатора), способствует повышению его электрической прочности и теплопроводности. Пропитку производят в специальных вакуум-пропиточных уста­новках, применяя ее как самостоятельный способ защиты, а также сочетании с заливкой.

## Slide 23
При заливке свободное пространство легкого кор­пуса, в который помещено изделие, заполняют смолой. Выбор марки смолы зависит от конкретных требований, предъявляемых к изделию. Так, эпоксидные смолы обеспечивают изделию высо­кую прочность, полиуретановые — обладают хорошей адгезией, акриловые — повышенной термостойкостью, при полимериза­ции силиконовых смол минимальны возникающие внутренние на­пряжения, полиэфирные смолы - дешевые. После полимеризации смолы надобность в легком корпусе отпадает.

## Slide 24
При обволакивании изделие многократно покрывают изоляци­онным материалом (например, уретановым лаком УР-231) либо окунанием, либо кистью или с помощью пульвериза­тора, либо помещая его в паровую среду этого материала, слой которого будет удерживаться на поверхности изделия за счет ад­гезии. Далее изделие помещают в термостат для сушки и полиме­ризации. Двух- или трехкратное повторение процедуры обволаки­вания обеспечивает надежную влагозащиту изделия.

## Slide 25: 4. Антикоррозийные и декоративные покрытия
Для защиты поверхностей металлов несущих конструкций РЭУ от коррозии и в декоративных целях применяют негальваниче­ские (металлические и неметаллические), гальванические и химические покрытия.

## Slide 26
Негальванические покрытия. В процессе выполнения негальванического покрытия последовательно происходят диспергирование материала покрытия путем его испарения или распыления, пере­нос и осаждение материала на защищаемую поверхность и меха­ническое удержание покрытия на поверхности за счет сил сцеп­ления. Необходимую толщину покрытия получают изменением ин­тенсивности процесса диспергирования, увеличением эффектив­ности процесса переноса и изменением времени нанесения покрытия.

## Slide 27
К металлическим негальваническим покрытиям относят вакуумное испарение, катодное распыление, горячее распыление и горячую металлизацию (пайку).
Метод вакуумного испарения основан на явлении интенсивного испарения металла 7, осаждаемого на мишени 2 при температуре зачастую ниже температуры его плавления, т.е. когда давление паров металла превышает давление в испарительной камере 3 (составляет порядка 10~3 Па). Этот метод позволяет наносить любые пленки — диэлектрические, проводящие, магнитные и другие практически на любые подложки.

## Slide 28
Метод катодного распыления основан на явлении переноса осаждаемого металла, являющегося катодом 7, на анод 2 в условиях существования между ними тлеющего газового разряда. При этом изделие J, на которое наносится покрытие, находится в потоке ионизированного газа вблизи «темного катодного про- Лстранства» 4.

## Slide 29
При горячем распылении расплавленный металл (олово, цинк), распыляемый сжатым газом, осаждается на поверхности защища­емого изделия. Достоинствами метода являются простота техноло­гии и неограниченность площади покрытия; недостатком — невысокая прочность сцепления защитного слоя с защищаемой по­верхностью.

## Slide 30
При горячей металлизации (лужении) расплавленный металл наносят (с применением флюса) на разогретую и очищенную от оксидов поверхность защищаемого изделия. Достоинства метода — относительно простая технология и высокая прочность сцепле­ния защитного слоя с защищаемой поверхностью.
К неметаллическим негальваническим покрытиям относятся многочисленные виды лакокрасочных покрытий.

## Slide 31
Гальванические покрытия. В основе гальванических способов Защиты лежит электрохимическое или электролитическое (анодное или катодное) осаждение на защищаемую металлическую поверхность металла покрытия из водных растворов его солей. Вид процесса осаждения определяется взаимным положением метал­лов основания и покрытия в ряду электрохимических потенциалов:
Li Zn Fe Cd Ni Sn H Cu Ag Hg Au
-3,02 -0,76 -0,44 -0,4 -0,24 -0,13 0 +0,34 +0,8 +0,86 +1,4

## Slide 32
Металлы с более отрицательным потенциалом вытесняют металлы с менее отрицательным потенциалом из растворов их солей, а металлы, стоящие правее водорода, вытесняют его из кислот.

## Slide 33
При анодном покрытии (например, при лужении меди оловом) электрохимический потенциал металла покрытия меньше потенциала металла основания. Благодаря этому обеспечивается и I механическая, и электрохимическая защиты основания. Действительно, при наличии нарушений и пор в материале покрытия систему металл основания (Си) -металл покрытия (Sn)—раство­ряющая окружающая среда (Н20, НС1) (рис. 5.9, а) можно рас­сматривать как короткозамкнутый гальванический элемент. При этом в процессе электролиза растворение металла покрытия (оло­ва) происходит быстрее, чем металла основания (меди), так как энергия активации олова меньше, и поэтому оно будет растворяться с образованием хлорного олова SnCl4 и гидрата закиси олова Sn(QH)2.

## Slide 34
При катодном покрытии (например, при серебрении меди) злектрохимический потенциал и энергия активации металла покрытия больше, чем потенциал и энергия активации металла основания, поэтому обеспечивается только механическая защита. Действительно, при наличии нарушений и пор в материале по-крытия (рис. 5.9, б) систему металл основания (Сu)-металл покрытия (Ag)-растворяющая окружающая среда (H2S04, HN03) также можно рассматривать как короткозамкнутый гальваниче­ский элемент. При этом в процессе электролиза растворение ме­талла основания (Си) происходит быстрее, чем металла покрытия (Ag), так как энергия активации меди меньше, и поэтому она будет растворяться с образованием нитрата (Cu(N03)2) и сульфата (CuS04) меди.

## Slide 35
Химические покрытия. Химические способы защиты основаны на упрочнении структуры тонкого приповерхностного слоя защищаемого металлического изделия в процессе воздействия на него щелочей и кислот. Чаще всего применяют оксидирование, пасси­вирование, фосфотирование и азотирование защищаемых поверхностей.

## Slide 36
В процессе оксидирования на поверхности металла образуется устойчивая к внешним воздействиям пленка оксида исходного металла толщиной до 1,5 мкм. В зависимости от применяемых электролитов оксидирование бывает щелочное, бесщелочное (кислотное) и химическое.

## Slide 37: 5. Герметизация в разъемных и неразъемных корпусах
В разъемных корпусах узел гермосоединения является основ­ным элементом, определяющим надежность герметизации; при этом важным параметром узла является его периметр. Минимально возможное значение периметра обеспечивает и наименьше Усилие, приходящееся на элементы крепления крышки с корпусом.

## Slide 38
Степень герметизации в неразъемных (вакуум-плотных)" кор­пусах зависит от качества сварного или паяного шва, вальцовки или герметичности заливки шва компаундом. При этом TKЛP материалов, образующих шов, а также герморазъемов и проходных изоляторов из стекла или керамики должны быть совместимы с TKЛP материала корпуса. Кроме того, выходы валов и осей орга­нов управления должны быть уплотнены сальниками из фетра или фторопласта, а сами органы управления (тумблеры, кнопки) герметизированы с помощью резиновых колпачков.