## Slide 1: 1. Классификация текстильных волокон, тканей и трикотажных полотен
.

## Slide 2: 1. Классификация ассортимента волокон

## Slide 3: Текстильные волокна
Текстильными волокнами называют гибкие прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, пригодные для изготовления текстильных изделий.
Текстильные волокна подразделяют на два класса: натуральные и химические

## Slide 4: Текстильные волокна
По происхождению волокнообразующего вещества натуральные волокна подразделяют на три подкласса:
растительного
животного
минерального происхождения (асбест)
химические волокна — на два подкласса:
искусственные
синтетические.

## Slide 5: Натуральные растительные волокна
Хлопок — это волокна, покрывающие семена растений хлопчатника.
Основным веществом (94—96 %), из которого состоит хлопковое волокно, является целлюлоза.
Хлопковым волокнам присуща извитость — 40—120 извитков на 1 см.
Длина хлопковых волокон колеблется от 1 до 55 мм.

## Slide 6: Хлопковое волокно обладает свойствами:
имеет высокую гигроскопичность (8— 12 %)??
волокна достаточно прочные
имеет высокую термостойкость
стойкое к действию света-постепенно разрушается
обладает высокой устойчивостью к действию щелочей ?st
имеет высокую сминаемость
большую усадку
низкую стойкость к воздействию кислот

## Slide 7: Натуральные растительные волокна
Лубяные волокна получают из стеблей, листьев или оболочек плодов различных растений.
стеблевыми лубяными волокнами являются лен, пенька, джут, кенаф и др.,
листовыми — сизаль и др.,
плодовыми — койр, получаемый из покрова скорлупы кокосовых орехов.
Основным веществом, из которого состоят лубяные волокна, является целлюлоза (около 75 %).

## Slide 8: Льняное волокно обладает свойствами:
имеет сравнительно толстые стенки
слабо загрязняются и легко отстирываются
высокой гигроскопичности (12 %)
устойчивость к действию света, погоды, микроорганизмов
устойчиво к действию щелочей, но не устойчиво к кислотам
имеет шелковистый блеск &&
сильно сминается из-за низкой упругости
трудно отбеливается и окрашивается.

## Slide 9: Натуральные волокна животного происхождения
Шерсть — волокно из снятого волосяного покрова овец, коз, верблюдов, кроликов и других животных.
Шерсть, снятую стрижкой в виде цельного волосяного покрова, называют руном.
Шерстяные волокна состоят из белка кератина, содержащего, как и другие белки, аминокислоты.
Пух — тонкое, сильно извитое, шелковистое волокно без сердцевинного слоя.

## Slide 10: Свойства шерсти
высокая свойлачиваемость
обладает высокими теплозащитными свойствами
имеет высокую упругость
щелочи на шерсть действуют разрушающе, к кислотам она устойчива
высокая гигроскопичность (15—17 %)-11%
высокое удлинение при разрыве
малая термостойкость — при температуре 100—110°С волокна становятся ломкими, жесткими, снижается их прочность

## Slide 11: Натуральные волокна животного происхождения
Натуральный шелк. Получают разматыванием коконов, образуемых гусеницами шелкопрядов.
Коконные нити очень тонкие, поэтому разматывают их одновременно с нескольких коконов (6—8), соединяя в одну комплексную нить. Такая нить называется шелком-сырцом.
Общая длина разматываемой нити составляет в среднем 1000—1300 м.

## Slide 12: Свойства шелка
самое легкое волокно
имеет красивый внешний вид
обладает высокой гигроскопичностью (11 %)
мягкий, шелковистый
обладает малой сминаемостью.
обладает высокой прочностью
устойчив к кислотам, к щелочам — нет
имеет низкую светостойкость,
имеет относительно низкую термостойкость (100—110°С)
имеет высокую усадку.

## Slide 13: Минеральное волокно
Асбест (горный лен)– это тонковолокнистый белый или зеленовато-желтый минерал c шелковистым блеском, образующий прожилки, которые имеют поперечно-волокнистое строение с длиной волокон от долей миллиметра до 5–6 см (изредка до 16см) толщиной менее 0,0001мм.
По химическому составу асбестовые минералы являются водными силикатами магния, железа, кальция и натрия.
Замечательным свойством этого минерала является способность распушаться в тонковолокнистую массу, подобную льняной или хлопковой, пригодной для изготовления несгораемых тканей

## Slide 14: Свойства асбеста
высокая термостойкость (температура плавления 1550°С),
стойкость к действию щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей,
эластичность,
высокие прядильные свойства,
высокие сорбционные,
высокие тепло- , звуко- и электроизоляционные свойства,
прочность при растяжении вдоль волокон выше прочности стали.
не горит

## Slide 15: Химические волокна
Химические волокна получают путем химической переработки природных (целлюлозы, белков и др.) или синтетических высокомолекулярных веществ (полиамидов, полиэфиров и др.).
Технологический процесс изготовления химических волокон состоит из трех основных стадий:
получения прядильного раствора,
формирования из него волокон
отделки волокон.

## Slide 16: Искусственные волокна
Искусственные волокна получают из природных высокомолекулярных соединений — целлюлозы, белков, металлов, их сплавов, силикатных стекол.
Наиболее распространенное искусственное волокно — вискозное, вырабатывается из целлюлозы.
Для изготовления вискозного волокна используют обычно древесную, преимущественно еловую целлюлозу.
Из других искусственных волокон используют ацетатные, триацетатные волокна

## Slide 17: Свойства вискозных волокон
вискозное волокно гигиенично,
имеет высокую гигроскопичность (11—12 %), изделия из вискозы хорошо впитывают влагу;
устойчиво к щелочам;
термостойкость вискозного волокна высокая.
из-за низкой упругости сильно сминается;
имеет высокую усадку волокна (6—8 %);
в мокром состоянии теряет прочность (до 50—60 %). Изделия не рекомендуется тереть и выкручивать.

## Slide 18: Синтетические волокна
Синтетические волокна получают из природных, низкомолекулярных веществ (мономеров), которые путем химического синтеза превращаются в высокомолекулярные (полимеры).
К синтетическим волокнам относятся:
Полиамидные (капроновые) волокна
Полиэфирные волокна (лавсан)
Полиакрилонитрильные волокна (акрил, нитрон)
Поливинилхлоридное (ПВХ), хлориновое волокно
Полиуретановые волокна

## Slide 19: Свойства синтетических волокон
1. спец.св-ва – кислотостойкость, бензостойкость и т.д.
2. Прочность, износостойкость
3. Окрашиваемость, сохранение цвета
4. Устойчивость к микроорганизмам (пока)

## Slide 20: 2. Классификация ассортимента тканей

## Slide 21: По виду волокон и составу ткани подразделяют на группы
Хлопчатобумажные – чистохлопковые, хлопко-вискозные, хлопко-лавсановые, хлопко-капроновые и др.;
Льняные – льняные и полульняные (с хлопком, вискозой, лавсаном, капроном, др.);
Шерстяные – чистошерстяные, полушерстяные (с хлопком, вискозой, капроном, лавсаном, нитроном);
Шелковые – из натурального шелка; - из натурального шелка с другими волокнами; - из искусственного шелка; - из искусственного шелка с другими волокнами; - из синтетического шелка; - из синтетического шелка с другими волокнами.

## Slide 22: По виду переплетения ткани делятся
Главные : полотняное, саржевое и сатиновое (атласное);
Мелкоузорчатые : на поверхности тканей заметен мелкий рельефный рисунок в виде рубчиков, клеточек, ромбиков, сетки и проч.
Крупноузорчатые (жаккардовые): рисунки образованы сочетанием в элементах простых переплетений.
Сложные: образуются введением в структуру тканей дополнительных основных и уточных нитей. К сложным относят полутора-, двух- и трехслойные, петельные (махровые), ворсовые (основоворсовые и уточноворсовые), пике.

## Slide 23: В зависимости от отделки
В зависимости от отделки ткани могут быть:
суровыми,
отбельными,
гладкокрашеными,
меланжевыми ( из меланжевой пряжи),
пестроткаными (из пряжи или нитей разных цветов),
набивными (с печатными рисунками),
футерованными (с начесом).
Для тканей разного назначения и состава могут применяться специфические виды отделок: противогнилостная, водонепроницаемая или водоотталкивающая, и др.

## Slide 24: По назначению ассортимент бытовых тканей можно классифицировать:
Бельевые - для постельного, нательного, столового белья.
Полотенечные и холсты – для купальных и кухонных полотенец, махровых простыней, купальных халатов.
Блузочные – для женских блузок.
Сорочечные – для мужских и мальчиковых сорочек.
Платьевые – летние, зимние, демисезонные.
Костюмные – плотные ткани, предназначенные для мужских и женских костюмов.
Пальтовые для летних, зимних и демисезонных пальто.
Плащевые – из тканей с водонепроницаемым покрытием.

## Slide 25: По назначению ассортимент бытовых тканей можно классифицировать:
Курточные – из тканей с водоотталкивающей отделкой или без нее, на подкладке или без, с утепляющими прокладками или без них.
Подкладочные
Прокладочные – сильно аппретированные для жестких прокладок на полочках пальто и костюмов.
Декоративные – для штор, занавесей, покрывал, салфеток.
Галстучные
Платочные – для головных и носовых платков, шарфов, кашне.
Мебельные – для наружных покрытий мягкой мебели.

## Slide 26: Классификация ассортимента трикотажных полотен

## Slide 27: Трикотажные полотна по волокнистому составу можно разделить на группы
хлопчатобумажные,
шерстяные,
полушерстяные,
вискозные,
хлоринованые,
льняные и полульняные,
и другие.

## Slide 28: Структура трикотажных полотен
Структура трикотажных полотен и изделий крайне разнообразна, что объясняется разнообразием применяемого сырья, видов трикотажных переплетений и характера отделки.
Переплетения могут быть:
гладкими,
рельефными,
ажурными,
многослойными,
ворсовыми
и другими.

## Slide 29: Ассортимент бельевых полотен
Трикотажные полотна переплетениями гладь, ластик, интерлок.
Платированные полотна.
Футерованные полотна.
Тонкие шелковые полотна из ацетатных, вискозных или полиамидных нитей.
Полотна ажурных и филейных переплетений.
Эластичные полотна с полиуретановыми (ПУ) нитями.
Эластичные полотна, вырабатываемые двуластичными гладкими, прессовыми, основовязаными комбинированными и другими видами переплетений.

## Slide 30: Ассортимент верхних трикотажных полотен
Эластичные формоустойчивые полотна для спортивных верхних изделий
Тонкие легкие блузочные,
Тонкие сорочечные
Тонкие платьевые полотна.

## Slide 31: По колористическому оформлению и отделке трикотажные полотна могут быть:
суровыми,
отбеленными,
гладкокрашенными,
пестровязаными,
с печатным рисунком,
начесные,
подваленные,
тисненные,
с отделкой под замшу
со специальными обработками.

## Slide 32: Спасибо за внимание!